Приложение 7.3

Т А Б Л И Ц А

показателей физических свойств  грунтов

| № п/п | № ИГЭ | № СКВ | Глубина отбора, м | Плотность ,г/см3 |  |  | Коэф фициент порис тости | Влажность ,% |  |  | Число плас тич ности | Показа тель теку чести | Коэфф. водона сыщен | Кф м/сут | Номенклатура грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | частиц грунта | грунта | сухого грунта |  | природная | на границе текучес ти | на границе пластич ности |  |  |  |  |  |

ИГЭ-1 Суглинок твердый

| 1 | 1 | 1 | 3,0-3,2 | 2,65 | 1,80 | 1,54 | 0,722 | 16,9 | 25,8 | 17,8 | 8,0 | -0,11 | 0,620 |  | Суглинок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 2 | 4,0-4,2 | 2,66 | 1,82 | 1,51 | 0,757 | 20,2 | 26,7 | 17,5 | 9,2 | 0,29 | 0,710 |  | Суглинок |
| 4 | 1 | 7 | 7,0 |  |  |  |  | 17,3 | 26,7 | 18,5 | 8,2 | -0,15 |  |  | Суглинок |
| 5 | 1 | 8 | 3,0-3,2 | 2,64 | 1,91 | 1,69 | 0,559 | 12,8 | 23,8 | 17,9 | 5,9 | -0,86 | 0,604 |  | Супесь |
| 6 | 1 | 8 | 7,0-7,2 | 2,65 | 1,83 | 1,68 | 0,578 | 9,0 | 26,8 | 19,5 | 7,3 | -1,44 | 0,413 | 0,01 | Суглинок |
| 7 | 1 | 9 | 3,0-3,2 | 2,67 | 1,79 | 1,61 | 0,655 | 11,0 | 25,0 | 15,6 | 9,4 | -0,49 | 0,448 |  | Суглинок |
| 8 | 1 | 10 | 2,0 |  |  |  |  | 10,5 | 24,2 | 16,4 | 7,8 | -0,76 |  |  | Суглинок |
| 9 | 1 | 10 | 7,0 |  |  |  |  | 19,6 | 26,9 | 17,6 | 9,3 | 0,22 |  |  | Суглинок |
| 10 | 1 | 11 | 3,0-3,2 | 2,65 | 1,81 | 1,60 | 0,647 | 12,5 | 26,0 | 18,0 | 8,0 | -0,69 | 0,512 |  | Суглинок |
| 11 | 1 | 12 | 4,0 |  |  |  |  | 10,8 | 23,9 | 16,8 | 7,1 | -0,84 |  |  | Суглинок |
| 12 | 1 | 12а | 7,0 |  |  |  |  | 13,7 | 26,0 | 16,7 | 9,3 | -0,33 |  |  | Суглинок |
| 13 | 1 | 13 | 5,0 |  |  |  |  | 10,1 | 16,9 | 8,4 | 8,5 | 0,20 |  |  | Суглинок |
| 14 | 1 | 13а | 2,0 |  |  |  |  | 9,9 | 22,0 | 14,8 | 7,2 | -0,68 |  |  | Суглинок |
| 15 | 1 | 13а | 6,0 |  |  |  |  | 18,8 | 25,1 | 17,6 | 7,5 | 0,16 |  |  | Суглинок |
| 16 | 1 | 14 | 5,8-6,0 | 2,65 | 1,84 | 1,53 | 0,731 | 20,2 | 28,2 | 19,8 | 8,4 | 0,05 | 0,732 | 0,03 | Суглинок |
| 17 | 1 | 15 | 2,0 |  |  |  |  | 9,6 | 24,5 | 15,8 | 8,7 | -0,71 |  |  | Суглинок |
| 18 | 1 | 15 | 8,0 |  |  |  |  | 11,1 | 23,0 | 13,4 | 9,6 | -0,24 |  |  | Суглинок |
| 19 | 1 | 16 | 7,0 |  |  |  |  | 19,5 | 24,6 | 15,7 | 8,9 | 0,43 |  |  | Суглинок |
| 20 | 1 | 17 | 3,8-4,0 | 2,64 | 1,80 | 1,60 | 0,649 | 12,4 | 22,8 | 16,2 | 6,6 | -0,58 | 0,504 |  | Супесь |
| 21 | 1 | 18 | 1,8-2,0 | 2,65 | 1,88 | 1,66 | 0,598 | 13,4 | 25,0 | 17,9 | 7,1 | -0,63 | 0,594 |  | Суглинок |
| 22 | 1 | 18 | 7,8-8,0 | 2,67 | 1,88 | 1,63 | 0,634 | 15,0 | 25,2 | 17,2 | 8,0 | -0,28 | 0,632 |  | Суглинок |
| Количество определений |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 2 |  |
| Среднее значение |  |  |  | 2,65 | 1,84 | 1,60 | 0,653 | 14,0 | 24,7 | 16,6 | 8,1 | -0,35 | 0,577 | 0,02 | Суглинок |
| Коэффициент вариации |  |  |  | 0,003 | 0,018 | 0,03 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | - | - | 0,13 |  |  |

ИГЭ-2. Суглинок текучий

| 1 | 2 | 1 | 7,0-7,2 | 2,65 | 1,92 | 1,55 | 0,712 | 24,0 | 25,0 | 17,4 | 7,6 | 0,87 | 0,893 |  | Суглинок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 3 | 7,0 |  |  |  |  | 29,5 | 29,5 | 21,1 | 8,4 | 1,00 |  |  | Суглинок |
| 3 | 2 | 4 | 4,0-4,2 | 2,67 | 1,92 | 1,47 | 0,812 | 30,3 | 29,7 | 19,5 | 10,2 | 1,06 | 0,996 |  | Суглинок |
| 4 | 2 | 4 | 7,0-7,2 | 2,67 | 1,94 | 1,52 | 0,762 | 28,0 | 24,5 | 13,3 | 11,2 | 1,31 | 0,981 | 0,03 | Суглинок |
| 5 | 2 | 5 | 7,8-8,0 | 2,68 | 1,90 | 1,44 | 0,861 | 31,9 | 32,0 | 19,5 | 12,5 | 0,99 | 0,993 |  | Суглинок |
| 6 | 2 | 6 | 2,0 |  |  |  |  | 30,6 | 27,5 | 19,8 | 7,7 | 1,40 |  |  | Суглинок |
| 7 | 2 | 6 | 7,0 |  |  |  |  | 35,4 | 31,7 | 24,6 | 7,1 | 1,52 |  |  | Суглинок |
| 8 | 2 | 9 | 7,0-7,2 | 2,67 | 1,91 | 1,49 | 0,791 | 28,1 | 27,7 | 14,8 | 12,9 | 1,03 | 0,949 | 0,06 | Суглинок |
| 9 | 2 | 11 | 7,8-8,0 | 2,66 | 1,89 | 1,48 | 0,799 | 27,8 | 26,2 | 18,0 | 8,2 | 1,20 | 0,925 |  | Суглинок |
| Количество определений |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 |  |
| Среднее значение |  |  |  | 2,67 | 1,92 | 1,51 | 0,769 | 29,5 | 28,2 | 18,7 | 9,5 | 1,15 | 0,937 | 0,04 | Суглинок |
| Коэффициент вариации |  |  |  | 0,006 | 0,009 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | - | - | 0,05 |  |  |

ТАБЛИЦА 6

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

| № ИГЭ | Номенклатурное название грунтов | Удельный вес , КН/м3 (тс/м3) |  |  | Удельное сцепление , КПа (кгс/см2) |  |  | Угол внутреннего трения, градус |  |  | Модуль деформации МПа , (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yн | YII | YI | Cн | CII | CI | н | II | I | Е |
| 1 | Суглинок твердый | 18,4 (1,84) | 18,2 (1,82) Кг=1,009 | 18,1 (1,81) Кг=1,016 | 9 (0,09) | 8 (0,08) | 7 (0,07) | 24 | 23 | 22 | 32,13 (321,3) |
| 2 | Суглинок текучий | 19,2 (1,92) | 19,1 (1,91) Кг=1,005 | 19,0 (1,90) Кг=1,007 | 13 (0,13) | 12 (0,12) | 11 (0,11) | 11 | 10 | 9 | 11,17 (111,7) |