	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Егорова Елена Финатовна (ООО "Крезол")  08.10.2012 14:45 

	Добрый день!
Силикагель гранулированный КСКГ ГОСТ 3956-76 какой фракции нужен?

	Прочитать ответ:
	Бондаренко Людмила Владимировна  09.10.2012 09:28

	См. подгруженный файл 
Скачать файл Ответ на запрос от 08.10.12г..doc (35 Кб)


Подгруженный файл
	ГОСТ 3956-76 (технические требования, таблица) регламентирует размер зёрен:



	Наименование показателя
	КСМГ (высш. сорт) 
	КСМГ (1 сорт) 

	Внешний вид
	Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы: цвет - от бесцветного до светлоокрашенного
	Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зерна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до темного с черными включениями

	Массовая доля зерен, %, не менее (при размере зерен 2,8-7,0 мм) 
	94
	94

	Насыпная плотность, г/дм3, не менее
	760
	720

	Влагоемкость, %, не менее при относительной влажности, %:
	 
	 

	20
	9,5
	9,0

	40
	18,5
	16,0

	60
	30,0
	25,0

	100
	Не нормируется
	Не нормируется

	Механическая прочность, %, не менее
	98
	94

	Массовая доля потери при высушивании, %, не более
	8
	10


